Pracovní úkol :

- U feritových kroužků č. I, II a III

  - změřte závislost indukce Bm a koercitivní síly Hc na intenzitě magnetického pole Hm.

  - Sledujete základní typy hysterézních křivek smyček v závislosti na intenzitě pole Hm a zjistěte přibližně, při které intenzitě, nebo v kterém intervalu intenzit polí, jednotlivé typy hysterézních smyček přecházejí jeden na druhý.

- Okalibrujte aparaturu pomocí střídavého napětí známé velikosti.

- Výsledek podle bodu 1a) zpracujte tabelárně a graficky.

Teorie:

Hysterézní smyčkou nazýváme závislost indukce B na intenzitě magnetického pole H při cyklickém přemagnetizování mezi intenzitami pole + Hm a – Hm. Intenzitě Hm (a - Hm) odpovídá určitá, v tomto poli dosažená, indukce Bm (a - Bm). Podle rozvinutí hysterézní smyčky (tj. podle velikosti Hm) rozeznáváme čtyři základní typy hysterézních smyček znázorněné na obrázcích 1a) – 1d).

- Hysterézní smyčka se redukuje na úsečku.

Obr.1a)

- Hysterézní s myčka se sestává ze dvou větví, jež se dají velmi dobře aproximovat parabolickými oblouky. Tento tvar smyčky se nazývá Rayleighův.

Obr.1b)

- Hysterézních smyčka normálního tvaru.

Obr.1c)

- Zúžený („zaškrcený“) tvar hysterézní smyčky. Vyskytuje se u perminvarových materiálů v Reyleighově oblasti a při přechodu ke smyčce normálního tvaru.

Obr.1d)

Aparaturu zapojíme dle schématu v [1] na str.135 Obr.2a.

Pro intenzitu magnetického pole platí vztah:

H=n1iπ d                                                     (1)

kde n1 – počet závitů primární cívky,

i – proud.

d=d1+d22                                                  (2)

kde d1 – vnější průměr kroužku,

d2 – vnitřní průměr kroužku.

Kalibrace pro vertikální osu :

Aparaturu zapojíme dle schématu v [1] na str.136 Obr.2b.

Délka úsečky y je úměrná maximálnímu napětí na výstupu integrátoru, tedy :

y=kUef2ω                                                (3)

kde Uef – efektivní napětí na odporovém normálu,

Ω = 2πf – úhlová rychlost,

f – frekvence zdroje.

Pro y platí také vztah :

y=kSn2Bm                                                (4)

Porovnáme-li tedy vztahy (3) a (4) dostaneme pro Bm vztah :

Bm=Uef2ω Sn2                                              (5)

n2 – počet závitů sekundárního vinutí

S=d1−d2v2                                          (6)

kde v – průměr průřezu kroužku,

Měření :

Kroužek I : n1 = 50 závitů

n2 = 6 závitů

d1 = 29,2 mm

d2 = 20,75 mm

v  = 4,4 mm

Tab.1 : Závislost indukce Bm a koercitivní síly na intenzitě magnetického pole Hm (I)

| I [mA] | Hm [Am-1] | ΔHm [Am-1] | Hc [Am-1] | ΔHc [Am-1] | Bm [mT] | ΔBm [mT] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150,0 | 135,2 | 2,9 | 12,6 | 0,3 | 180,6 | 6,3 |
| 125,0 | 112,7 | 2,9 | 11,8 | 0,3 | 175,4 | 6,2 |
| 80,0 | 72,1 | 2,9 | 9,6 | 0,4 | 162,5 | 5,9 |
| 60,0 | 54,1 | 2,9 | 12,7 | 0,7 | 132,9 | 5,1 |
| 28,0 | 25,2 | 1,1 | 6,6 | 0,3 | 80,0 | 3,7 |
| 17,0 | 15,3 | 0,3 | 2,9 | 0,1 | 47,7 | 2,9 |
| 8,5 | 7,7 | 0,2 | 0 | 0 | 21,9 | 2,7 |

V rozsahu intenzit magnetického pole od 135,2 Am-1 do 25,2 Am-1  byla hysterézní křivka typu normálního. Když intenzita dosáhla hodnoty 25,2 Am-1 , smyčka přechází do Rayleighova tvaru, ve kterém setrvává do intenzity zhruba 7,7 Am-1. Při nižších hodnotách se smyčka redukuje na úsečku.

Závislost magnetické indukce Bm  a koercitivní síly HC na intenzitě magnetického pole Hm je znázorněna v grafech 1 a 2.

Kroužek II : n1 = 50 závitů

n2 = 6 závitů

d1 = 30,65 mm

d2 = 21,8 mm

v  = 4,35 mm

Tab.2 : Závislost indukce Bm a koercitivní síly na intenzitě magnetického pole Hm (II)

| I [mA] | Hm [Am-1] | ΔHm [Am-1] | Hc [Am-1] | ΔHc [Am-1] | Bm [mT] | ΔBm [mT] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | 193,1 | 2,7 | 37,6 | 0,5 | 139,5 | 8,2 |
| 170 | 145,9 | 2,7 | 25,4 | 0,5 | 110,9 | 7,7 |
| 125 | 107,3 | 2,7 | 14,2 | 0,4 | 79,7 | 6,4 |
| 100 | 85,8 | 2,7 | 8,8 | 0,3 | 62,3 | 5,1 |
| 56 | 48,1 | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 31,1 | 4,3 |
| 52 | 44,6 | 1,1 | 0 | 0,1 | 29,9 | 2,9 |

V rozsahu intenzit magnetického pole od 193,1 Am-1 do 145,9 Am-1  byla hysterézní křivka typu normálního. Když intenzita dosáhla hodnoty 145,9 Am-1 , kde byla na rozhraní normální a Rayleighovy smyčky, přechází  do Rayleighova tvaru, ve kterém setrvává do intenzity zhruba 48,1 Am-1, kdy se ocitá na rozhraní Rayleighova tvaru a úsečky. Při nižších hodnotách se smyčka redukuje na úsečku.

Závislost magnetické indukce Bm  a koercitivní síly Hc na intenzitě magnetického pole Hm je znázorněna v grafech 3 a 4.

Kroužek III : n1 = 300 závitů

n2 = 6 závitů

d1 = 31,01 mm

d2 = 21,8 mm

v  = 4,15 mm

Tab.3 : Závislost indukce Bm a koercitivní síly na intenzitě magnetického pole Hm (III)

| I [mA] | Hm [Am-1] | ΔHm [Am-1] | Hc [Am-1] | ΔHc [Am-1] | Bm [mT] | ΔBm [mT] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 690 | 3529,6 | 10,9 | 1357,5 | 4,2 | 114,3 | 5,2 |
| 540 | 2762,3 | 10,9 | 1004,5 | 4 | 66,6 | 4,5 |
| 500 | 2557,7 | 10,9 | 783,0 | 3,3 | 47,7 | 3,2 |
| 460 | 2353,1 | 10,9 | 425,6 | 2 | 35,2 | 2,7 |
| 340 | 1739,2 | 10,9 | 0 | 0 | 18,8 | 2,4 |

Při hodnotách intenzity magnetického pole větších než 690 Am-1 byla křivka normální, ale bohužel se mi nevešla na obrazovku osciloskopu. V rozsahu intenzit magnetického pole od 690 Am-1 do 500 Am-1  byla hysterézní křivka zaškrcená.. Když intenzita dosáhla hodnoty 500 Am-1 , smyčka přechází do Rayleighova tvaru, ve kterém setrvává do intenzity zhruba 340 Am-1. Při nižších hodnotách se smyčka redukuje na úsečku.

Chybu Bm jsem určil ze vztahu :

ΔBm=∂Bm∂Uef2ΔUef2+∂Bm∂S2ΔS2                                      (7)

a chybu Hm  ze vztahu :

ΔHm=∂Hm∂i2Δi2+∂Hm∂d2Δd2                                         (8)

# Chybu Hc jsem určil z chyby Hm poměrem mezi těmito veličinami.

Závislost magnetické indukce Bm  a koercitivní síly Hc na intenzitě magnetického pole Hm je znázorněna v grafech 5 a 6.

Kalibrace pro vertikální osu :

Byl použit odporový normál 1 Ω a na odporové dekádě bylo nastaveno R = 2000 Ω. Bylo změřeno efektivní napětí U = (5,5 + 0,1) V – napětí Uef na odporovém normálu bylo spočteno na :

# Uef = (2,7 + 0,3) mV

Odpovídající délka úsečky na výstupu integrátoru :          y = (8,6 + 0,2) cm

Tomu odpovídá hodnota k :                                                k = (6950 + 781) Hz m V-1

Diskuse a závěr :

U feritových kroužků č. I, II a III byly změřeny závislosti magnetické indukce Bm a koercitivní síly Hc na intenzitě magnetického pole Hm, které jsou zapsány v tabulkách 1 až 3 a vyneseny v grafech 1 až 6. U každého kroužku je popsán tvar hysterézní smyčky v závislosti na intenzitě pole. Dále byla okalibrována aparatura při střídavém napětí U = (2,7 + 0,3) mV.

Literatura :

[1] : Doc. RNDr. Roman Bakule, CSc., Doc. RNDr. Jiří Šternberk, CSc : Fyzikální praktikum II