Pracovní úkol :

- Změřte odpor vzorků drátů Wheatstoneovým a Thomsovnovým můstkem. Vysvětlete rozdíly ve výsledcích měření.

- Vypočítejte měrný odpor jednotlivých vzorků i s příslušnou chybou výsledku. Stanovené hodnoty porovnejte s hodnotami uvedenými v tabulkách.

Teorie :

Můstkové metody jsou jedny z nejpřesnější a proto i nejpoužívanějších měřících metod.

Wheatstoneoův můstek : Je to jednoduchý můstkový obvod složený ze čtyř odporů.(obr. 1)

Pokud teče galvanometrem G nulový proud platí jednoduchý vztah :

X=Rab                                                     (1)

Největší citlivosti dosáhneme, pokud jsou ve všech čtyřech větvích můstku zařazené odpory se stejnou hodnotou. Při měření odporů menších než 1 ohm se ovšem nepříznivě projevuje vliv spojovacích vodičů, takže výsledná hodnota odporu je zatížena systematickou chybou, kterou lze ovšem snadno korigovat odečtením odporu přívodů.

Thomsonův můstek : Je-li můstek vyrovnaný, což je v našem případě zaručeno výrobcem platí vztah:

pP=qQ                                                         (2)

resp.                    RX=QPRN                                                  (3)

Můstek je určen pro měření odporů menších než 1 Ω. Přesné měření vyžaduje čtyřbodové zapojení normálu RN a měřeného oporu RX.

Měrný odpor vypočítáme dle vztahu :

ρ =RSl                                                   (4)

Kde R  –  odpor homogenního vodiče

S  –  průřez vodiče

l   –  délka vodiče

Průřez drátu S určíme dle vztahu :

S=πd24                                                 (5)

Kde d – průměr drátu.

Měření :

Tab. 1 Měření Wheatstoneovým můstkem

| Materiál | Wolfram | Měď | Konstantan | Železo | Mosaz | Chromnikl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X [10-3 Ω] | 212,0 | 94,0 | 3652,0 | 719,0 | 289,0 | 1241,0 |
| ΔX[10-3 Ω] | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| ΔXrel.[%] | 11,3 | 25,5 | 0,7 | 3,3 | 8,2 | 2,0 |

Do výše uvedené chyby jsem započetl i systematickou chybu způsobenou započtením odporu přívodních vodičů. Ten byl změřen a dosahuje hodnoty :

RV = ( 71,6 ± 0,1 ) 10-3 Ω

Tab. 2 Měření Thomsonovým můstkem

| Materiál | Wolfram | Měď | Konstantan | Železo | Mosaz | Chromnikl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X [10-3 Ω] | 139,0 | 20,0 | 3582,0 | 650,0 | 221,0 | 1166,0 |
| ΔX [10-3 Ω] | 0,1 | 0,02 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| ΔXrel.[%] | 0,07 | 0,10 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,03 |

Tab. 3 Měrný odpor vzorků drátů

| Materiál | Wolfram | Měď | Konstantan | Železo | Mosaz | Chromnikl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [10-9 Ω] | 63,9 | 18,7 | 572,6 | 158,1 | 74,3 | 1165,0 |
| Δ[10-9 Ω] | 0,9 | 0,3 | 8,3 | 2,3 | 1,1 | 17,0 |
| Δrel[%] | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| tab[10-9Ω] | 53 | 18 | 500 | 100-200 | 80 | 1100 |

Délka drátu  l  =  ( 90,0 ± 0,2 ) cm

Chyby měření měřených odporů jsem spočetl dle vztahu :

Δρ =∂ρ∂d2Δd2+∂ρ∂R2ΔR2+∂ρ∂l2Δl2                   (6)

Tab. 4 Průměry vzorků drátů

| Materiál | Wolfram | Měď | Konstantan | Železo | Mosaz | Chromnikl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D [mm] | 0,73 | 1,04 | 0,43 | 0,53 | 0,62 | 1,07 |
| Δd [mm] | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |

Do chyby měření jsem zahrnul statistickou odchylku souboru měření i chybu měřidel.

Diskuze a závěr :

- Byly změřeny odpory drátů Wheatstoneovým a Thomsonovým můstkem. Z tabulek je patrné, že odpory měřené druhou metodou jsou přibližně o RV menší než odpory měřené metodou první. Je to tím, že v prvním případě se na naměřeném odporu podílely nejen vzorky, ale také přívodní vodiče.

- Byly vypočteny měrné odpory všech vzorků (k výpočtu jsem použil hodnoty odporů změřené na Thomsonově můstku) i jejich příslušné chyby a porovnány s tabulkovými hodnotami (Tab.3). Dá se říct, že hodnoty mnou spočtené dosahují poměrně dobré shody s tabulkovými hodnotami, přestože se ani v rámci chyby  neshodují. Výslednou neshodu lze připsat na vrub mnoho faktorů. Např. příměsi, teplota vzorku atd.

Literatura :

[1] Doc.RNDr.Roman Bakule, Csc., Doc.RNDr.Jiří Šternberk, Csc. : Fyzikální

praktikum II – elektřina a magnetismus